D.02.03.01a	 WZMOCNIENIE PODŁOŻA MATERACEM

# 1.	WSTĘP

## 1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia podłoża.

## 1.2.	Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3.

## 1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wzmocnienia podłoża. Zakresem robót jest objęte:

- rozłożenie geowłókniny/geotkaniny na podłożu,

- rozłożenie geosiatka o sztywnych węzłach na geowłókninie,

- rozłożenie warstwy kruszywa łamanego 0/31,5 (grub. 35cm) na geosiatce.

Zakres występowania wzmocnienia podłoża należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.

## 1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1.	Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się min. Dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością.

Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

- Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z węzłami ciągnionymi.

- Geosiatkę o sztywnych węzłach o strukturze rusztu (georuszt), jest to geosiatka wyprodukowana z perforowanego pasma polipropylenu, w taki sposób, że powstała struktura jest zorientowana w dwóch kierunkach. Węzły geosiatki są sztywne i stanowią integralny element struktury geosiatki. Nie dopuszcza się geosiatek łączonych (przeplatanie, zgrzewanie, ekstruzja) w obrębie węzła.

- Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

- Geotkanina – jest to wyrób syntetyczny wykonany z tworzyw sztucznych (polipropylen, poliester) na potrzeby budownictwa drogowego, kolejowego, kubaturowego itp. Spełnia różnego rodzaju funkcje np. separacja, wzmocnienie bądź kilka funkcji jednocześnie. Mają za zadanie oddzielenie dwóch różnych ośrodków gruntowych gruntu i wzmocnienie podłoża słabonośnego.

- Warstwa ochronna - warstwa z geowłókniny lub innego materiału, zabezpieczająca nasyp filtracyjny przed wnikaniem drobnych cząstek, które mogłyby zamulać kamienny korpus nasypu filtracyjnego.

- Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy rozciąganiu (wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych gruntu.

- Słabe podłoże - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania.

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

gdzie:

d	-	gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

ds.	-	maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.7.	Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru:

gdzie:

d60	-	średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10	-	średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8.	Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

gdzie:

E1	-	moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,

E2	-	moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205.

1.4.9.	Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

## 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

## 1.6.	Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano w SSTD.M.00,00.00. „Wymagania Ogólne".

# 2.	MATERIAŁY

## 2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne" pkt 2.

## 2.2.	Geosiatka dwukierunkowa o sztywnych węzłach typ 2

Geosiatka jest odporna na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie jest wrażliwa na hydrolizę, jest odporna na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad. Nie podlega biodegradacji. Polimer tworzący geosiatkę zawiera, co najmniej 2% sadzy węglowej, stanowiącej inhibitor działania promieniowania ultrafioletowego. Struktura geosiatki została przedstawiona im rysunku 2.2. W tablicy 2.2. podano właściwości geosiatki.

Rys. 2.2. Struktura geosiatki

Tablica 2.2. Właściwości geosiatki

| Parametr | Wartość/Rodzaj | Metoda badania |
| --- | --- | --- |
| Polimer | Polipropylen | - |
| Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej niż [kN/m] wzdłuż pasma w poprzek pasma | 40 40 | PN ISO 10319 |
| Wydłużenie przy max. obciążeniu, nie więcej niż [%] wzdłuż pasma w poprzek pasma | 12.5 12.5 | PN ISO 10319 |
| Wytrzymałość węzła na rozciąganie, nie mniej niż [%] wytrzymałości geosiatki wzdłuż pasma w poprzek pasma | 95% 95% | GRI-GG2 |
| Nominalne wymiary oczek AT=AL[mm] | 35x35 | Pomiar bezpośredni |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy 2% wydłużeniu, nie mniej niż [kN/m] wzdłuż pasma w poprzek pasma | 16 16 | PN ISO 10319 |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy 5% wydłużeniu, nie mniej niż [kN/m] wzdłuż pasma w poprzek pasma | 32 32 | PN ISO 10319 |

Materiał, który nie spełnia bezwzględnie wszystkich powyższych wymagań nie może być dopuszczony do wbudowania przez Nadzór i zastosowany przez Wykonawcę. Geosiatka powinna posiadać certyfikat CE.

## 2.3. 	Geowłóknina/geotkanina separacyjna typ 1

Geowłóknina/geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna być odporna na czynniki środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii i warunków eksploatacyjnych.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy 2.3.

Tablica 2.3. Parametry mechaniczne i hydrauliczne geowłókniny

| Parametr | Wartość | Metoda badania |
| --- | --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, nie mniej niż [kN/m] wszerz pasma wzdłuż pasma | 14 14 | EN ISO 10319 |
| Odkształcenie przy zerwaniu, nie więcej niż [%] wszerz wzdłuż | 50 50 | EN ISO 10319 |
| Statyczny opór na przebicie CBR, nie mniej niż [N] | 2 000 | EN ISO 12236 |
| Dynamiczny opór na przebicie, nie mniej niż [mm] | 10 | EN 918 |
| Umowny wymiar porów O90, nie mniej niż [µm] | 70 | EN ISO 12956 |
| Wskaźnik przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny geosyntetyku, nie mniej niż [mm/s] | 100 | EN ISO 11058 |

Geotekstyl użyta jako warstwa separacyjna powinna posiadać certyfikat CE.

## 2.4.	Szpilki stalowe dwuramienne do mocowania geowłókniny

W celu przytwierdzenia geowłókniny w miejscu wykonania zakładu należy zastosować szpilki dwuramienne wykonane ze stali miękkiej zbrojeniowej.

Średnica szpilek powinna wynosić D=8 mm oraz po wygięciu pręta powinny posiadać kształt litery U.

Długość szpilek powinna wynosić L=250 mm. Wymiar szpilki pokazano na rysunku 2.4.

Rysunek 2.4. Wymiary szpilek dwuramiennych

Dopuszcza się zastosowanie innego typu mocowania zaproponowanego przez Wykonawcę oraz zaakceptowanego przez Inżyniera, pod warunkiem skutecznego przytwierdzenia do podłoża.

## 2.5.	Kruszywo łamane

Materiałem do wykonania wzmocnienia podłoża będzie kruszywo łamane zgodnie z PN-S-06102, jak na podbudowę pomocniczą. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.

### 2.5.1.	Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno być o uziarnieniu 0/31.5. Wymiar największego ziarna nie może przetoczyć 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Krzywa uziarnienie powinna mieścić się pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia pokazanymi na rysunku 2.3 (pomiędzy krzywymi 1-3).

1-3 kruszywo na materac wzmacniający

Rysunek 2.3. Pole dobrego uziarnienia kruszywa dla warstwy wzmacniającej

### 2.5.2.	Właściwości kruszywa

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2.5.

Tablica 2.5. Właściwości kruszywa przeznaczonego do wykonania warstwy zabezpieczającej przed wysokim poziomem wody gruntowej.

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania | Badania wg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość podziania, % (m/m), nie więcej niż | 10 | PN-EN 933-1 |
| 2 | Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż | 10 | PN-EN 933-1 |
| 3 | Zawartość ziarn nieforemnych, % (m/m), nie więcej niż | 40 | PN-B-06714/16 |
| 4 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż | 1 | PN-B-04481 |
| 5 | Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wgPN-B-04481,% | od 30 do 70 | PN-EN 933-8 |
| 6 | Ścieralność w bębnie Los Angeles c) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż d) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do straty mas po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż | 50 35 | PN-B-06714/42 |
| 7 | Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż | 5 | PN-EN 1097-6 |
| 8 | Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m), nie więcej niż | 10 | PN-EN 1367-1 |
| 9 | Zawartość związków siarki w przeliczeniu na S03, % (m/m), nie więcej niż | 1 | PN-EN 1744-1 |
| 10 | Wskaźnik nośności wn0¦ mieszanki kruszywa, %, niemniejszy niż: przy zagęszczeniu Is > 1,0 | 60 | PN-S-06102 |

## 2.6.	Woda

Do osiągnięcia wilgotności optymalnej stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-B-32250.

# 3.	SPRZĘT

## 3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne" pkt 3.

## 3.2. 	Sprzęt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do układania geosyntetyków:

- geosyntetyki są dostarczane na budowę w postaci rolek,

- rozwijanie rolek wykonywane jest ręcznie,

- pasma geosyntetyków docinane są do odpowiedniej długości przy użyciu narzędzi ręcznych, np. sekatora czy ostrego noża.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do wykonania warstwy wzmacniającej:

- spycharki lub równiarki do rozkładania i profilowania warstwy,

- przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do równomiernego dozowania wody,

- walce ogumione,

- stalowe lub wibracyjne i płyty wibracyjne do zagęszczania, inny sprzęt zagęszczający, np. ubijaki mechaniczne itp. zapewniające uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w miejscach trudno dostępnych, zaakceptowany przez Inżyniera.

# 4.	TRANSPORT

## 4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

## 4.2.	Transport materiałów

Geosiatki i geowłókniny/geotkaniny należy transportować w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Kruszywo powinno być dostarczone na budowę w warunkach zabezpieczających je przed wysychaniem i nadmiernym zawilgoceniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.

# 5.	WYKONANIE ROBÓT

## 5.1.	Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

## 5.2.	Montaż materaca

### 5.2.1.	Zasady ogólne

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej strefie podłoża do głębokości 0,5m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0.95 lub E2 ≥ 10 MPa, Wykonawca powinien wzmocnić, wymienić lub dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.

Dodatkowo wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS, powinien mieć wartość nie większą niż 3.0. W przypadku, jeśli zostaną odkryte słabe grunty, nieprzewidziane na etapie dokumentacji projektowej, Wykonawca zastosuje technologię przyjętą w Projekcie i niniejszej SST lub przedstawi inną technologię wzmocnienia do akceptacji Inżyniera.

### 5.2.2.	Przygotowanie podłoża

Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usunięcia przeszkód, przygotowania podłoża i usunięcia górnej warstwy humusu.

Przygotowanie podłoża wymaga usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić geosyntetyk, a także ziemi roślinnej, o ile jest to możliwe.

Przed wykonaniem wzmocnienia wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione powtórnie wyrównane i zagęszczone.

### 5.2.3.	Montaż materaca

Przyjęto dla odcinków zakwalifikowanych do wzmocnienia, podanych dokładnie w projekcie oraz w miejscach, które w trakcie budowy zostaną zakwalifikowane (na podstawie decyzji podejmowanej na bieżąco przez Inżyniera), następującą technologię zabezpieczenia:

- Bezpośrednio na wykorytowanym podłożu gruntowym (po zdjęciu warstwy humusu) należy sprawdzić warunek minimalnej nośności EV2 > 10 MPa za pomocą ugięciomierza VSS (zgodnie z procedurą przedstawioną w PN-S-02205 zał. B) lub płyty dynamicznej. W przypadku, gdy nośność będzie mniejsza niż wymagana, należy wykonać lokalną wymianę gruntu lub wykonać dodatkową warstwę wzmocnienia lub doprowadzić do minimalnej nośności w inny sposób zaproponowany przez Wykonawcę oraz zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio na wykorytowanym podłożu gruntowym (po zdjęciu warstwy humusu) i po określeniu niezbędnych parametrów należy rozłożyć geowłókninę typ1, rozwijając rolkę materiału w poprzek nasypu.

- Połączenia pomiędzy poszczególnymi pasmami geowłókniny wzdłuż osi należy wykonać stosując zakład o szerokości minimum 50 cm. Zaleca się stosowanie rolek o szerokości 6m, co daje wtedy efektywną szerokość geowłókniny wzdłuż osi nasypu 5,5m. Zakład powinien być zachowany w czasie układania warstwy kruszywa spoczywającej na geowłókninie.

- Na rozłożonej warstwie geowłókniny należy rozłożyć warstwę geosiatki typ 2.

- Połączenia pomiędzy poszczególnymi pasmami geosiatki zarówno podłużne jak i poprzeczne należy wykonać stosując zakład o szerokości minimum 50cm.

- Zakład powinien być zachowany w czasie układania warstwy kruszywa spoczywającej na geosiatce. Spełnienie powyższego warunku osiąga się zazwyczaj poprzez lokalne ułożenie niewielkich stożków kruszywa wzdłuż zakładów, przed przystąpieniem do zasadniczych czynności związanych z rozłożeniem warstwy kruszywa.

- Bezpośrednio na warstwie geosiatki należy ułożyć kruszywo łamane i zagęścić je do wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is>0,97. Po zagęszczeniu warstwa kruszywa powinna mieć grubość 35 cm.

- Należy zwrócić uwagę by nie dopuścić do uszkodzeń geosiatki podczas wbudowywania. Nie dopuszcza się ruchu pojazdów i sprzętu budowlanego bezpośrednio po geosiatce przed rozłożeniem warstwy kruszywa. Ruch pojazdów jest możliwy po ułożeniu na geosiatce warstwy kruszywa o grubości, co najmniej 15 cm.

- Kruszywo dostarczane samochodami samowyładowczymi powinno być dowożone "od czoła" i zrzucane w pryzmach na wcześniej ułożonej warstwie kruszywa, a nie bezpośrednio z samochodu na geosiatkę.

- Wyprofilowaną warstwę kruszywa należy zagęszczać walcem stalowym lub ogumionym do momentu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is.

Na tak wzmocnionym podłożu należy uzyskać moduł wtórny odkształcenia E2≥45MPa, Io≤2.2.

# 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1.	Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt6.

## 6.2.	Założenia ogólne

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą SST i PZJ, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej SST. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych podano w SST D.02.01.01.

## 6.3.	Badania przed przystąpieniem do Robót

### 6.3.1 	Kruszywo

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania wzmocnienia i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według zasad określonych w p.2, w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punkcie 2. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić badania w jednostce specjalistycznej, które pozwolą na ocenę właściwości materiału w zakresie określonym w niniejszej SST.

### 6.3.2.	Geosiatka oraz geowłóknina

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty potwierdzające wytrzymałość projektową oraz współczynniki redukcji, certyfikaty CE, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

## 6.4.	Badania w czasie Robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie Robót podaje tablica 6.4.

Tablica 6.4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Częstotliwość badań | Wartości dopuszczalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oczyszczenie terenu i roboty przygotowawcze | Całe podłoże | Wg pktu 5.2.2 |
| 2 | Lokalizacja i zgodność wymiarów konstrukcji zabezpieczającej z dokumentacją projektową | Kontrola bieżąca | Wg dokumentacji projektowej i pktu 5 |
| 3 | Prawidłowość ułożenia geosyntetyków, przyleganie do gruntu, wymiary, jakość połączeń, wielkość zakładu przyległych pasm | Jw. | Wg dokumentacji projektowej, aprobaty technicznej i pktu 5.2.3 |
| 4 | Zabezpieczenie geosyntetyku przed przemieszczeniem, prawidłowość połączeń, zakotwień, balastu itp. | Jw. | Jw. |
| 5 | Przestrzeganie ograniczeń ruchu roboczego pojazdów | Jw. | Wg pktu 5.2.3 |

# 7.	OBMIAR ROBÓT

## 7.1.	Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

## 7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego rozłożenia geowłókniny na podłożu,

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego rozłożenia geosiatki o sztywnych węzłach,

- 1 m2 (metr kwadratowy wykonanego i odebranego rozłożenia warstwy kruszywa łamanego 0/31.5 (grub. 35cm) na geosiatce.

# 8.	ODBIÓR ROBÓT

## 8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

## 8.2. 	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie geowłókniny,

- ułożenie geosiatki,

- ułożenie warstwy kruszywa,

- wykonanie szpilkowania.

# 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1.	Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

## 9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania nasypów zbrojonych dla wszystkich pozycji obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakości,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego

- wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót,

- odwiezienie sprzętu,

- uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek na wysypisko wraz z

- kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy wraz z

- kosztami składowania,

- utrzymanie robót wymienionych w pkt. 1.3. podczas trwania robót budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania 1 m2 rozłożenia geowłókniny na podłożu obejmuje:

- rozłożenie geowłókniny z odpowiednimi zakładami na przygotowanych warstwach nasypu, koszt nadzoru producenta geowłókniny,

- wykonanie szpilkowania technologicznego wzdłuż zakładu za pomocą szpilek dwuramiennych,

- utrzymanie geowłókniny w trakcie trwania innych robót budowlanych.

Cena wykonania 1 m2 rozłożenia geosiatki o sztywnych węzłach na geowłókninie obejmuje:

- rozłożenie geosiatki z odpowiednimi zakładami na przygotowanych warstwach nasypu,

- koszt nadzoru producenta geosiatki,

- utrzymanie geosiatki w trakcie trwania innych robót budowlanych.

Cena wykonania 1 m2 rozłożenia warstwy kruszywa łamanego na geosiatce obejmuje:

- doprowadzenie materiału do odpowiedniej wilgotności i rozłożenie kruszywa,

- wyrównanie i wyprofilowanie warstwy,

- zagęszczenie warstwy,

- badanie modułu wtórnego odkształcenia, wskaźnik odkształcenia,

- utrzymanie warstwy w trakcie trwania innych robót.

# 10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1.	Normy

- PN-B-02480	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podziali opis gruntów.

- PN-B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

- PN-B-04493	 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

- PN-S-02205	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-EN 933-8	Badanie wskaźnika piaskowego.

- PN-EN-13249:2002	Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stasowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

- BN-64/8931-02	Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

- BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- PN-S-06102	Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-EN ISO 14688-1 	Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.

- PN-EN ISO 14688-2 	Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.

- PN-EN 13242:2004 	Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.